常 州 市 迪 波 电 子 材 料 有 限 公 司

CHANGZHOU DIPOT ELECTRONIC MATERIALS CO.，LTD

|  | 型号配比 | 用 途 | 固化方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包 封 | （JB-04+JB-04X）：590A=100：20 | 防水性要求高的传感器 | 100℃*4h或125℃*3h | 空调传感器专用 |
|  | J-106:J-106B：J-06X=100:25~30：5~15 | 常规水滴头包封料 | 100℃*3h | 国内常规包封料 |
|  | HJ-106：HJ-106B：J-06X=100：15：5—15 | 用于耐高温200℃以上传感器 | 100℃*2+120 ℃*2 |  |
| 灌 封 | G-108L：GU-01:L:G-008X=100：25:5 | 美的空调传感器的灌封 | 100℃*3-4 h |  |
|  | HG-208：HGU-02：HGU-03=100： 10：1-3 | 用于耐高温220℃以上传感器 | 80℃*1h+120℃*1h+150℃*2h |  |
|  | G-208W-3A：GU-02W-3B=100：33 | 透明或白色、高端冰箱灌封料 | 80~100℃*3h | 防水性好，可以不包封，直接灌封。 |
|  | G-308-8A:GU-308-8B=1：1 | 洗衣机专用灌封料.硬度95 | 100℃*5 h |  |
|  | G-308:GU-400=100:10 | 洗衣机专用灌封料.硬度75 | 100℃*3 h |  |
|  | G-008：GU-40：G-008X=100：27 | 对于高低温循环冲击试验要求高的传感器。空调用。 | 100℃*8h | 同时具有很好的防水性 |
|  | G-0208:GU-0202:J-06X=100:22:5 | 白色、国内冰箱用灌封料 | 70℃*3 h |  |

表格列的产品并不是迪波公司的全部，欢迎来电咨询！13861056593